|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 规格参数 | | | | | | | |  |  | 备注 |
| 标称电压 | 12.8(12V) | | | | | 25.6V(24V) | | 51.2V(48V) | | | 更多容量电压可按需定制！ |
| 标称容量 | 200AH | 400AH | 600AH | | 800AH | 200AH | 400AH | 200AH | | 400AH |
| 电量(度) | 2.5 | 5.1 | 7.7 | | 10.2 | 5.1 | 10.2 | 10.2 | | 20.2 |
| 重量(KG) | 18 | 36 | 54 | | 72 | 36 | 72 | 72 | | 145 |  |
| 外形尺寸(mm)) |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 款号 | A款 | B款 | C款 | | D款 | B款 | D款 | D款 | | E款 |  |
| 持续充电电流 | ≦150A | ≦150A | ≤200A | | | ≦100A | | ≦100A | | ≦100A |  |
| 持续放电电流 | ≦250A | ≦250A | ≦300A | | | ≦150A | ≦200A | ≦150A | | ≦200A |  |
| 峰值放电电流 | ≦500A | ≦500A | ≦600A | | | ≦300A | ≦400A | ≦300A | | ≦300A | 20S |
| 过充保护电压 | 14.6V | | |  | | 29.2V | | 58.4V | | 58.4V |  |
| 过放保护电压 | 10V | | |  | | 20V | | 40V | | 40V |  |
| 电池材料体系 | 磷酸铁锂（LiFePo4） | | | | | | | | | |  |
| BMS | 智能锂电管理系统 | | | | | | | | | |  |
| 均衡电流 | 100MA | | | | | | | | | |  |
| 正负极接线柱 | 200/400A接线柱 | | | | | | | | | |  |
| 充电温度 | 0℃-45℃ | | | | | | | | | |  |
| 放电温度 | -20℃-45℃ | | | | | | | | | |  |
| 通讯接口 | 库仑计/485通讯/蓝牙+APP | | | | | | | | | | 选配 |
| 显示屏 | 4.3寸LED彩屏 | | | | | | | | | | 选配 |
| 外壳 | 钣金烤漆 | | | | | | | | | |  |
| 充放电接口 | 充放同口 | | | | | | | | | |  |
| 循环寿命 | 3000次 | | | | | | | | | |  |

